План - конспект урока в 9 классе

по теме: «Алюминий»

| Цели: |
| --- |
| Общие | Личностно - ориентированные |
| На основе имеющихся у учащихся знаний определить строение атома алюминия, его химические свойства, выявить взаимосвязь между физическими свойствами и областями использования данного металла, выяснить способ его получения. | Помочь учащимся преодолеть ограниченность их субъектного опыта, существующего в виде разрозненных представлений об алюминии, переводя этот опыт на научно – значимые основы. |
| Задачи: |
| Познакомить учащихся со строением атома алюминия, на основе строения атома выявить закономерности химических свойств металла, познакомить учащихся на практике с понятиями «амфотерность» и «пассивация»; совместно с учащимися определить взаимозависимость между физическими свойствами и областями применения алюминия; на основе знаний школьников о природных соединениях алюминия рассмотреть технологию получения данного металла. Развивать у учащихся умение на основе частных примеров делать общие выводы, выявлять закономерности и зависимость между строением атома и свойствами простого вещества, между свойствами и применением; развивать у детей умение работать с реактивами и химическим оборудованием, обращая особое внимание на правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Воспитывать чувство коллективизма и взаимовыручки, активизировать познавательный интерес и творческую активность каждого школьника; воспитывать чувство ответственности перед собой и товарищами. | Выявить и обобщить «версии» учащихся, выделить и поддержать те из них, которые наиболее адекватны научному содержанию изучаемого материала. Организовать обмен содержанием субъектного опыта между учащимися в одной группе и между таковыми. Инициировать выполнение учащимися заданий проблемных, внутренне неоднородных. Создание условий, позволяющих каждому ученику быть активным и самостоятельным. |

Циклограмма

Распределение времени на блоки

План работы

| Блок | Содержание | Форма работы | Средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить металл «Х». Определите заряд ядра атома алюминия. Составьте схему строения атома данного элемента. Составьте его краткую графическую формулу. Определите его степень окисления. | Работа в группах с разноуровневыми заданиями | на столах расположены предметы, изготовленные из алюминия, которые должны навести учащихся на мысль о названии его. |
| 2 | Знакомство с распространением алюминия в природе и способом его получения. - Активность алюминия исходя из строения его атома и расположения в электрохимическом ряду напряжения. - Основные природные соединения алюминия – соли и оксид. - Способ получения – электролиз. - Проблемы, возникающие при производстве алюминия (большое количество потребляемой электроэнергии, перевозка руды, экологическое загрязнение криолитом). | Полиолог по логической цепочке: «строение – распространение в природе – соединения – способ получения» | Схема 1 «Природные соединения алюминия». Схема 2 «Получение алюминия» |
| 3 | Выяснить химические свойства алюминия и определить его активность. Решение противоречия: активность элемента – пассивность металла при обычных условиях. Пассивация металла. Восстановительная активность алюминия. Взаимодействие с кислородом, неметаллами, водой, алюминотермия. Кислотно – основные свойства металла. Взаимодействие алюминия с кислотами и основаниями (амфотерность). | Работа в группах с разноуровневыми заданиями | Лабораторные опыты: - Взаимодействие с кислородом и водой. - Взаимодействие с растворами кислот и щелочей. |
| 4 | Выявить взаимосвязь между свойствами алюминия и его областями применения. | Работа в группах с разноуровневыми заданиями | Составление схемы применения алюминия в ходе работы учащихся. |
| 5 | «Как уменьшить потребление алюминия?» | Решение творческой задачи в группах п. с. |  |

Схема. Получение – электролиз

Схема. Использование алюминия в России.

Рабочие карточки с разноуровневыми заданиями

Группа I.

Карточка № 1.

Атом данного элемента «Х» содержит в своем ядре 13 протонов и 14 нейтронов. Его 13 электронов располагаются на трех энергетических уровнях.

Определите его заряд ядра.

Карточка № 2.

Взаимодействие с кислородом и водой.

Два кусочка алюминиевой проволоки зачистить наждачной бумагой и опустить на несколько секунд в ацетон. Затем сполоснуть их водой и поместить в раствор хлорида меди (II). Снова сполоснуть проволоки и высушить их с помощью фильтровальной бумаги. Одну из проволочек поместить в воду, другую оставить на воздухе.

Вопрос: В растворе хлорида меди алюминий вытесняет металлическую медь (почему?).

Составьте соответствующее уравнение реакции.

Карточка № 3.

В две пробирки налить 7 капель растворов соляной кислоты и гидроксида натрия. Опустить в каждую из пробирок по кусочку алюминия. Следить за протеканием реакции.

Вопрос: Как вы думаете, какой газ выделяется в обоих случаях?

Сделайте вывод о свойствах алюминия.

Карточка № 4.

- Почему алюминий устойчив к действию воды и кислорода? Где применяется это свойство?

- Как известно, алюминий не токсичный металл. Где, на ваш взгляд, используется данное свойство?

Группа II.

Карточка № 1.

На третьем (внешнем) уровне атома металла «Х» содержится 3 электрона.

Составьте схему строения атома данного элемента.

Карточка № 2.

Взаимодействие с кислородом и водой.

Два кусочка алюминиевой проволоки зачистить наждачной бумагой и опустить на несколько секунд в ацетон. Затем сполоснуть их водой и поместить в раствор хлорида меди (II). Снова сполоснуть проволоки и высушить их с помощью фильтровальной бумаги. Одну из проволочек поместить в воду, другую оставить на воздухе.

Если после раствора хлорида меди металл поместить в воду, то на ее поверхности появятся пузырьки газа и чешуйки белого цвета.

Объясните ход взаимодействия алюминия с водой. Запишите соответствующее уравнение реакции.

Карточка № 3.

В две пробирки налить 7 капель растворов соляной кислоты и гидроксида натрия. Опустить в каждую из пробирок по кусочку алюминия. Следить за протеканием реакции.

Запишите уравнение реакции алюминия с соляной кислотой.

Карточка № 4.

- Развитие промышленности требует большого использования редких металлов (тантал, молибден, вольфрам, ванадий). Какова роль алюминия в производстве этих металлов?

- Как известно, алюминий прочный, но легкий металл. Отношение прочности к массе у алюминиевых сплавов выше, чем у любых других технических сплавов.

Где используется данное свойство металла?

Группа III.

Карточка № 1.

Данный металл «Х» третьего периода в окислительно – восстановительных реакциях всегда является восстановителем и легко отдает 3 электрона.

Определите его степень окисления.

Карточка № 2.

Взаимодействие с кислородом и водой.

Два кусочка алюминиевой проволоки зачистить наждачной бумагой и опустить на несколько секунд в ацетон. Затем сполоснуть их водой и поместить в раствор хлорида меди (II). Снова сполоснуть проволоки и высушить их с помощью фильтровальной бумаги. Одну из проволочек поместить в воду, другую оставить на воздухе.

Что происходит с алюминием на воздухе при обычных условиях без защитной пленки?

Запишите уравнение реакции взаимодействия алюминия с кислородом.

Карточка № 3.

В две пробирки налейте 7 капель растворов соляной кислоты и гидроксида натрия. Опустить в каждую из пробирок - по кусочку алюминия. Следите за протеканием реакции.

Запишите уравнение реакции алюминия с гидроксидом натрия.

Карточка № 4.

- Какое свойство алюминия сыграло важную роль при расширении географии производства азотной кислоты?

- Поверхность алюминия, как известно, обладает высокой отражательной способностью. Как вы думаете, где используется данная особенность алюминия?

Группа IV.

Карточка № 1.

Краткая электронная формула атома металла «Х»: 3s2 3p1.

Составьте его краткую графическую формулу.

Карточка № 2.

Взаимодействие с кислородом и водой.

Два кусочка алюминиевой проволоки зачистить наждачной бумагой и опустить на несколько секунд в ацетон. Затем сполоснуть их водой и поместить в раствор хлорида меди (II). Снова сполоснуть проволоки и высушить их с помощью фильтровальной бумаги. Одну из проволочек поместить в воду, другую оставить на воздухе.

Запишите уравнения реакций, доказывающих, что алюминий является хорошим восстановителем. Составьте электронный баланс.

Карточка № 3.

В две пробирки налить 7 капель растворов соляной кислоты и гидроксида натрия. Опустить в каждую из пробирок по кусочку алюминия. Следить за протеканием реакции.

Запишите уравнения наблюдаемых реакций.

Вопрос: почему в алюминиевой посуде нельзя хранить квашеную капусту, маринованные овощи и кислое молоко: в этих продуктах есть кислоты. К тому же такую посуду нельзя мыть щелочными средствами, например, содой.

Карточка № 4.

- Какие свойства алюминия позволяют широко использовать его в электротехнике?

- Как известно, алюминий хорошо поддается механической обработке. Где, на ваш взгляд, используется данное свойство?

# Text boxes

Обезвоживаниеие

Руда, боксит

Чистка от примесей

Электролиз Al2O3: при t = 950 ˚С в расплаве криолита Na3[AlF6], так как Al2O3 не проводит электрический ток.

На катоде:Al3+ + 3e→Al0

На аноде:  O2- - 2e → O0

2Al2O3 → 4Al + 3O2

Остальные сферы использоваиня

Например, алюминиевый порошок для лако – красочных работ, ракетное топливо

Экспорт

Машино

строение

Автомобиль

ные моторы,

Теплообмен

ники

Химическое оборудование

Подъемники

Строительство

Окна, двери, перегородки

Декоративные детали, строительные панели, желоба и водостоки

Передвижные дома

6,5%

6,9%

22,6%

7,6%

Транспорт

Легковые автомобили

Грузовики

Трайлеры

Вагоны

Самолеты

Корабли

8,5%

Бытовые товары

Балки, мосты, кондиционеры, пылесосы, кухонная утварь, холодильники, спортивный инвентарь

17,8%

13,5%

16,6%

Контейнеры и другая упаковка

Фольга, банки для напитков, контейгеры для химических веществ, тюбики для зубной пасты, контейнеры для замороженных продуктов питания

Линии электропередач